高分子化学平时必做必会练习题

（张明祖命题）

一、概念题

聚合度：聚合物大分子链上所含单个结构单元的数目

单体单元：结构单元与单体相比，其原子种类和各个原子的个数相同时，结构单元又称单体单元。

均聚物：有一种单体聚合而成的聚合物。

共聚物：有两种以上单体共聚而成的聚合物。

杂链聚合物：大分子主链中除碳原子外，还有氧氮硫等原子。

缩聚反应：具有两个或两个以上官能团的单体，相互反应生成高分子化合物，同时产生有简单分子的化学反应

数均分子量：按分子数目统计平均，则称为数均分子量

热塑性：物质在加热时能发生流动变形，冷却后可以保持一定形状的性质

低聚物：由较少的重复单元所组成的聚合物

反应程度：参与反应的基团数占起始基团数的分数。

转化率：消耗的单体浓度除以单体初始浓度。

凝胶点：多官能团体系缩聚到某一反应程度，粘度急增，难以流动，气泡也无法上升，这时的临界反应程度为凝胶点。

平均官能度：反应体系中实际能够参加反应的官能团数与单体总物质的量之比。

引发剂效率：用来引发单体聚合的引发剂占引发剂分解或消耗总量的分数。

笼蔽效应：引发剂一般浓度很低，引发剂分子处在单体或溶剂的笼子中。

动力学链长：一个活性种（自由基或离子）从引发开始到链终止所消耗的单体分子数

链转移剂：能有效地使链增长自由基发生自由基转移的物质

缓聚剂：能迅速与游离基作用，减慢或抑制不希望有的化学反应物质

自由基寿命：自由基从产生到终止所经历的时间。

共聚合反应：两种或两种以上单体共同聚合，生成同一分子中含有两种或两种以上单体单元的聚合物的反应

交替共聚：由二种或多种单体在生成的共聚物主链上单体单元呈交替（或相同）排列的共聚反应

嵌段共聚物：将两种或两种以上性质不同的聚合物链段连在一起制备而成的一种特殊聚合物

接枝共聚物：是由两种或多种单体经接枝共聚而成的产物

竞聚率：单体均聚和共聚链增长反应速率之比

（补充：单体：能与同种或他种分子聚合的小分子的统称

重复单元：聚合物中化学组成相同的最小单位称为重复单元

结构单元：构成高分子链并决定高分子结构以一定方式连接起来的原子组合称为结构单元

链节：即结构单元连接形成线型大分子

齐聚物：即低聚物，有较少重复单元组成的聚合物，二聚以上，分子量104以下

重均分子量：按分子重量统计平均

Z均分子量;指按照Z值统计平均的分子量

官能度:缩合反应中，一分子中能参与反应的官能团数称作官能度。

逐步缩合聚合:单体转变成聚合物的化学反应是逐步进行的

连锁聚合:也称链式反应，反应需要活性中心聚合过程.由链引发、链增长和链终止几步基元反应组成

自由基聚合:用自由基引发，使链增长（链生长）自由基不断增长的聚合反应

活性种:引发剂引发单体后形成的单体自由基或离子

阻聚剂；能使单体的自由基聚合反应完全终止的物质

自动加速现象：又称凝胶效应，是聚合反应进行到一定程度时，聚合速率显著上升的一种现象

半衰期：放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间

交替聚物：共聚物中M1M2两单元严格交替相间。

种子乳液聚合：是将少量单体在有限的乳化剂条件下先乳液聚合成种子胶乳，然后将少量种子胶乳加入正式乳液聚合的配方中，种子胶粒被单体所溶胀，继续聚合，使粒径增大。

配位聚合：烯类单体的碳－碳双键首先在过渡金属引发剂活性中心上进行配位、活化，随后单体分子相继插入过渡金属－碳键中进行链增长的过程。

乳液聚合：单体在水中分散成乳液状态的聚合。

溶液聚合：单体和引发剂溶于适当溶剂中的聚合称作溶液聚合。

化学计量聚合：是指在阴离子聚合反应过程中，严格控制反应条件，得到接连单分散聚合物为目标的聚合反应。

悬浮聚合：单体小液滴悬浮在水中的聚合。

Ziegler-Nitta引发剂的主要成分：IV B-VIII B族过渡金属化合物和IA-IIIA族金属有机化合物。

定向聚合：以形成有规立构聚合物为主的聚合过程

立体构型异构：原子在大分子中不同空间排列所产生的异构现象。

立构规整度：立构规整聚合物占聚合物的白分量。

光学活性聚合物：聚合物不仅含有手性碳原子，而且能使偏振光的偏振面旋转，真正具有旋光性，

立构选择性聚合：将这种光学引发剂优先选择一种对映体进入聚合物链的聚合反应称为立构选择性聚合

二、填空题

1、高分子分子量表示方法有哪些？ 数均分子量，重均分子量，Z均分子量

2、高分子合成按聚合机理分为    逐步聚合与连锁聚合                  。

3、在逐步缩合中随反应时间的延长，转化率 在短期内很高     ，而产物的分子量   缓慢增加      。

4、当己二酸(NA)和己二胺(NB)进行缩聚时，设r= NA/ NB，当r当量参数为下列何值时，其端基是什么？当r=1.005，其端基是  羧基   ；当r=0.995，其端基是    胺基  。

5、线型缩聚物分子量控制的有效方法为  1.提高反应程度，提高分子量 2.除去低分子化合物  3.改变两种单体配比r                                。

6、缩聚聚合的聚合方法有 熔融聚合     、溶液聚合      、界面缩聚      、固相缩聚      。

7、自由基聚合物热分解引发剂有  偶氮二异丁腈                       。

8、自由基聚合的终止方式有 歧化终止  、 偶合终止           。

9、根据共聚物中结构单元的排列情况，共聚物可分为 交替共聚物  、嵌段共聚物 、接枝共聚物      和  无规共聚物     。

10、共聚物平均组成的控制方法一般有 控制转化率的一次投料法、补加活泼单体法  。

11、悬浮聚合需采用分散剂以保证聚合稳定进行，其分散剂有水溶性有机高分子  、 不溶于水的无机粉末      两类。

12、乳液聚合过程可分为三个阶段为 增速期（成核期）     、恒速期（胶粒数恒定期）      、 降速期     。

13、离子聚合的聚合方法有 阴离子聚合 、阳离子聚合 。

14、配位聚合可采用的聚合方法为 溶液聚合          、本题聚合           。

15.自由基聚合的方法有本体聚合、悬浮聚合、溶液聚合和乳液聚合

16.配位引发剂的作用：提供引发聚合的活性种、提供独特的配位能力

三、简答题

1、说明下列单体能否聚合，请写出聚合的反应方程式，并说明进行何种聚合。

CH2=C(C6H5) 2   CH2=C(CH3)2   CF2=CFCl

CH2=CHOCOCH3     HO(CH2)5COOH   CH2=CHOCH2CH3

CH3CH=CHCH3     CH2=CCN(COOCH3)      CH2=CHCl

HOCH2 CH2COOH     CH2=CH- CH2=CH     CHCl=CHCl

CH2=CCH3 (COOCH3)

答：CH2=CHCl：适合自由基聚合，Cl原子是吸电子基团，也有共呃效应，但均较弱。

CH2=CCl2：自由基及阴离子聚合，两个吸电子团。

CH2=CHCN：自由基及阴离子聚合，CN为吸电子基团。

CH2=C(CN)2：阴离子聚合，两个吸电子基团（CN）。

CH2=CHCH3：配位聚合，甲基（CH3）供电性弱。

CH2=CHC6H5：三种机理均可，共轭体系。

CF2=CF2：自由基聚合，对称结构，但氟原子半径小。

CH2=C(CN)COOR：阴离子聚合，取代基为两个吸电子基（CN及COOR）

CH2=C(CH3)-CH=CH2：三种机理均可，共轭体系

CH2=C(C6H5)2：不能，两个苯基取代基位阻大。

ClCH=CHCl：不能，位阻效应，对称结构，极化程度低。

CH2=C(CH3)C2H5：不能，二个推电子基，只能进行阳离子聚合。

CH3CH=CHCH3：不能，位阻效应，结构对称，极化程度低。

CH2=CHOCOCH3：醋酸乙烯酯，能，吸电子基团。

CH2=C(CH3)COOCH3：甲基丙烯酸甲酯，能。

CH3CH=CHCOOCH3 ：不能，1，2双取代，位阻效应。

CF2=CFCl：能，结构不对称，F原子小

2、写出下列聚合物的化学分子式、单体和聚合反应式，说明反应是加聚还是缩聚，是连锁聚合还是逐步缩合聚合？

聚氯乙烯、聚氨酯（原料：聚酯二元醇+TDI）、聚异丁烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚甲基丙烯酸甲酯、尼龙-66

- 简述影响线型缩聚物聚合度的因素？单体非等化学计量，如何控制聚合度？

- 影响线形缩聚物聚合度的因素有：

- ①反应程度p   缩聚物的聚合度随反应程度的增加而增加；

- ②平衡常数K  对于可逆缩聚反应，平衡常数对反应程度产生影响，进一步影响聚合度，密闭体系中聚合度与平衡常数有下列定量关系：Xn＝l／(1一p)

- ＝K+l，敞开体系中聚合度、残留小分子及平衡常数之间有下列定量关系：)

- ③基团的摩尔比  反应基团的摩尔比影响反应程度，进一步影响聚合度；

- ④反应条件  如反应温度、反应器内压力、催化剂、单体纯度和浓度、搅拌、惰性气体等。

- 两单体非等化学计量，通过控制原料单体的摩尔比来控制聚合度，可按下式进行计算：

- Xn=1+r/1+r-2rp

- 4、简述线型逐步缩聚的几种聚合方法，并简要说明各自的特点（从原料和反应条件等）。P39,40

5、以过氧化二苯甲酰为引发剂，氯乙烯为单体，写出其聚合的各基元反应的反应式（其中链转移反应只要写出向单体转移的反应式）。

6、根据自由基聚合机理，说明苯乙烯在偶氮二异丁腈引发下的引发方程式的各步基元反应。

7、推导自由基聚合微观动力学方程Rp=kp(fkd/kt)0.5[M][I]0.5

8、何谓自动加速效应？试述自由基聚合中自动加速过程发生原因。

（1）自加速现象——因双基终止困难导致聚合速率加快、聚合度增大的现象。

（2）产生原因——体系粘度随转化率提高后，链段重排受到阻碍，活性末端甚至可能

被包埋，双基终止困难，终止速率常数下降

9、简述氯乙烯、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯聚合时，都存在自动加速现象，三者有何异同？这三种单体聚合的链转移方式有何不同？

10、试对连锁聚合反应和逐步缩合反应的特征进行比较。

逐步聚合反应特征是低分子转变成高分子是缓慢逐步进行的，每步反应的速率和活化能相同。

连锁聚合反应从活性种开始，历程有链引发，链增长，链终止等基元反应组成，各基元反应的速率和活化能相差很大。

- 试对自由基聚合和缩聚反应特征进行比较。

自由基聚合为用自由基引发，使链增长（链生长）自由基不断增长的聚合反应。缩聚反应是一种或几种含有二个或以上官能团的单体有机物化合成为聚合物的过程。

12、请推导自由基共聚合的二元共聚物的组成方程。

13、简述共聚物平均组成的控制方法。

14、试述在聚乙烯的悬浮聚合中为什么分子量取决与于温度，而与引发剂用量无关？

15、乳液聚合体系中所含基本组分有哪些？其聚合过程可分为几个阶段？各个阶段有何特点？（乳液聚合的主要成分有哪些？并写出其引发剂的名称和分子结构，说出乳液聚合机理的三个阶段，并指出各个阶段是如何划分的？）

16、何谓活性聚合物？为什么阴离子聚合为活性聚合？阴离子聚合在高分子合成产物比其他聚合反应的产物最有价值在哪些方面？ （什么叫活性聚合？阴离子为什么可以进行活性聚合？阴离子聚合最有价值在哪些方面？）（活性阴离子聚合可合成哪些特殊的聚合物？分别有何应用价值？）

17、何谓异构化聚合？说明产生异构化聚合的原因。

18、为什么阳离子聚合反应一般需要在很低温度下进行才能得到高分子量的聚合物？

19、试进行自由基聚合与离子聚合反应的比较。（试比较自由基聚合与离子聚合的不同之处。）（从引发剂、聚合机理、影响因素等方面比较离子聚合和自由基聚合的特征。）

20、溶剂在高分子合成中的作用和影响。

21、自由基聚合、离子聚合、配位聚合、缩聚反应分别可采用的聚合方法有哪些？分别说明聚合温度对它们聚合度影响的大小。

22、高分子化合物进行化学反应时，按聚合度变化来分，可以分为哪几类？高分子化合物的基团活性受哪些因素影响？可举例说明之。

23、能否用蒸馏的方法提纯高分子化合物？为什么？

四、计算题

1、假定有摩尔质量为100、500、1000的高分子各10个进行混合，计算此混合试样的数均分子量、重均分子量和多分散系数。

2、一个聚合物样品由相对分子质量为10000、30000和100000三种单分散组分组成，计算下述混合物的数均分子量、重均分子量和多分散系数：(1)每个组分的分子数相等；(2)每个组分的质量相等。

3、聚合物样品A的=100000、=200000，聚合物样品B的=200000、=400000，试计算以A和B等质量混合后所得产物的和值。

4、将乙二醇和己二酸混合缩聚，280°C下，当r分别为1和0.995时，在聚合度为100时，分别求反应程度P？两者反应程度变化说明了什么？

5、等摩尔的乙二醇和对苯二甲酸在280°C下封管内进行缩聚，平衡常数K=4，求最终。另在排除副产物水的条件下缩聚，欲得=100，问体系中残留水分有多少？

6、尼龙-1010是根据1010盐中过量的癸二酸来控制分子量，如果要求分子量为20000，问1010盐中癸二酸应过量多少？

7、尼龙-1010采用癸二酸和癸二胺盐在高温下进行缩聚反应，试求等当量下投料时，产物的平均聚合度为100时的反应程度是多少？若根据癸二酸癸二胺盐中过量的癸二酸来控制分子量，如果分子量为20000，问癸二酸的过量分率q为多少？癸二酸癸二胺盐的酸值应该是多少（以中和1g癸二酸癸二胺盐需多少毫克氢氧化钾计）？

8、邻苯二甲酸酐与等当量的甘油或季戊四醇缩聚，试求：

(1).平均官能度；

(2).按Carothers法求凝胶点。

9、2.5mol邻苯二甲酸酐、1mol乙二醇、1mol甘油体系进行缩聚，试用Carothers法计算出现凝胶点时的反应程度？出现凝胶时的酸值为多少（以mgKOH/g试样计）？

10、用BPO作引发剂，苯乙烯聚合时的各基元反应活化能Ed=125.6，Ep=32.6，Et=10KJ·mol-1，试比较从温度50°C-60°C的聚合速率和聚合度的变化情况。（光引发时，从50°C增至60°C，聚合速率和聚合度又如何变化？）

11、以过氧化叔丁基作引发剂，60°C时苯乙烯在苯中进行溶液聚合，苯乙烯浓度为1.0mol·L-1,过氧化物浓度为0.01 mol·L-1，初期引发速率和聚合速率为4.0×10-11 mol·L-1·s-1和1.5×10-7 mol·L-1·s-1。苯乙烯-苯为理想体系，计算fkd、初期聚合度、初期动力学链长和聚合度。（计算时采用下列数据：CM=8.0×10-5，CI=3.2×10-4，CS=2.3×10-6，60°C下苯乙烯密度为0.887g·mL-1，苯的密度为0.839g·mL-1）

12、苯乙烯(M1)与丁二烯(M2)在5°C下进行自由基乳液共聚时，其r1=0.64，r2=1.38。已知苯乙烯和丁二烯的均聚增长速率常数分别为49和25.lL·(mol·s)。试求

(1)计算共聚时的反应速率常数；

(2)比较两种单体和两种链自由基的反应活性的大小；

(3)做出此共聚反应的F1-f1曲线。

(4)要制备组成均一的共聚物需要采取什么措施？

13、将1.0×10-3 mol萘钠溶于四氢呋喃中，然后迅速加入2.0 mol苯乙烯，溶液的总体积为1L。假如单体立即混合均匀，发现2000s内已有一般单体聚合。计算聚合2000s和4000s时的聚合度。