1、理想共聚：指两链⾃由基均聚和共聚的速率完全相等。 2、配位聚合：单体和引发剂通过配位⽅式进⾏的聚合反应。

3、玻璃化转变温度：由玻璃态转变为⾼弹态对应的温度。 4、⽴构规整度：⽴构规整聚合物占聚合物总量的百分数。

5、Ziegler Natta引发剂：通常由第四副族到第⼋副族过渡⾦属化合物和第⼀主族到第三主族 ⾦属有机化合物共同组成，例如TiCl4和Al（C2H5）3。

6、⾃动加速现象：聚合中期随着聚合的进⾏聚合速率增加，出现⾃动加速现象，⾃动加速现象主要是体系粘度增加引起

1、如何判断活性聚合?现在已有的"活性"/可控自由基方式有什么?(至少举两例)

2、乳液聚合初期聚合速率逐渐增加，之后进入恒速期，最后聚合速率逐渐减小。试从乳液聚合机理,动力微观方程分析。

3、为什么阴离子聚合无终止基元反应?为什么阳离子聚合要在低温下进行?/

4、对比自由基聚合，从引发剂种类，单体结构，溶剂性质分析离子聚合特点。

1、（来⾃课本的简洁版）：1⼤分⼦具有活性末端，有再引发单体聚合的能⼒。聚合度与单体浓度/起始引 发剂浓度的⽐值成正⽐。3聚合物分⼦量随转化率线性增加。4所以⼤分⼦链同时增⻓，增⻓链数不变，聚 合物分⼦量分布窄。 已有的可控/“活性”⾃由基聚合⽅法：（1）原⼦转移⾃由基聚合（ATRP）（2）可逆加成-断裂转移法 （RAFT）（3）氮氧稳定⾃由基法（NMP）

2、乳液聚合的机理是：在胶束中引发，随后在乳胶粒中进⾏增⻓。单体/聚合物乳胶粒平均只有⼀半含有 ⾃由基，因此其聚合速率⽅程为： ， 式中kp为链增⻓速率常数，【M】为乳胶粒中的单体浓度，【N】为乳胶粒数。 由聚合速率⽅程可知，当聚合温度⼀定时，kp是常数，此时聚合速率主要取决于M和N，在聚合初期，由 于单体液滴存在，扩散速度⼀定，所以乳胶粒中的单体浓度M也近似为常数。随着聚合反应进⾏，乳胶粒 的数⽬不断增多，由此导致聚合速率随聚合时间的延⻓⽽增⼤。当聚合进⾏到⼀定时间后，乳胶粒的数⽬ 达到最⼤值，同时单体液滴消失，此时N和M都近似恒定，所以聚合进⼊恒速期。最后由于单体液滴消 失，乳胶粒中的M急剧下降，导致聚合速率下降。

3、阴离⼦聚合⽆终⽌基元反应的原因：（1）活性链末端都是阴离⼦，⽆法双基终⽌。（2）反离⼦为⾦ 属离⼦，⽆H+可供夺取⽽转移终⽌。（3）夺取活性链中的H-需要很⾼的能量，也难进⾏。 阳离⼦聚合在低温下进⾏的原因：（1）链增⻓的活化能较低，降低温度有利于提⾼反应速率。（2）低温 下进⾏可以减弱链转移，提⾼分⼦量。（3）低温下进⾏可以减少副反应。

4、离子型聚合与自由基聚合都属连锁聚合的范畴,但两者有很大差别。

⑴引发剂种类自由基聚合的引发剂是易产生自由基的物质如过氧化物,偶氮化合物。而离子聚合的引发剂是“酸”或“碱”等,易产生离子的物质。

2)单体结构自由基聚合的单体是含有弱的吸电子取代基和共轮取代基的烯类单体.阴离子聚合的单体是含有强的吸电子取代基和共辄取代基的烯类单体.阳离子聚合的单体是含有强的推电子取代基和共辄取代基的烯类单体。

(3)溶剂的性质在自由基聚合中，溶剂的引入降低了单体浓度，从而降低了聚合速率，由于链自由基向溶

剂的转移反应，降低了聚合物的相对分子质量.在离子聚合中,溶剂的引入不仅降低了单体的浓度,还严重影响着增长活性中心的形态和结构,从而影响聚合速率和聚合物的相对分子质量及其分布,同时还影响着聚合物的立构规整性。

引发剂的选择需从聚合⽅法和温度、对聚合物性能的影响、储运稳定性等多⽅⾯来考虑。⾸先根据 聚合⽅法选择引发剂种类：本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合选⽤油溶性引发剂，乳液聚合和⽔溶液聚合则 ⽤⽔溶性引发剂。过氧类引发剂具有氧化性，易使聚合物着⾊；偶氮类含有氰基，具有毒性。需要考虑这 些对聚合物性能的影响。储运时应避免⾼温或碰撞，以防爆炸。引发剂活性差别很⼤，应根据聚合温度来 选⽤：引发剂在聚合温度下的半衰期应该与聚合反应时间处于同⼀数量级

请问该聚合体系属于哪种聚合实施⽅法？讨论聚合过程中产⽣凝胶效应对聚合过程的影响，并简述 避免产⽣凝胶效应的⽅法；（5分）

①该聚合体系属于本体聚合实施⽅法。②凝胶效应是聚合体系粘度增加导致的，其对聚合过程的影响可归结为三个⽅⾯：A.聚合反应速率急速增加，体系温度迅速升⾼；B.导致相对分⼦质量和分散度都升⾼，这是因为凝胶效应使⾃由基寿命增⻓，链增⻓反应能使更多的单体进⼊⼤分⼦链，所以这个阶段⽣成的⼤分⼦的相对分⼦质量要远⾼于凝胶效应发⽣前后⽣成的⼤分⼦；C.⾃动加速过程如果控制不当将有可能严重影响产品质量，容易发⽣局部过热甚 ⾄最终导致爆聚和喷料等严重事故。③由于凝胶效应是体系粘度增加和温度升⾼导致的，所以避免凝胶效应有三种⽅法：A.分段聚合，即先在聚合釜内进⾏预聚合，然后再浇注到制品型模内， 这样可以提前移出较多的聚合热；B.选择半衰期适当的引发剂，使正常聚合反应速率的衰减与⾃动加速过程中反应速率的增加相抵消；C.使⽤良溶剂进⾏溶液聚合，并在聚合反应中期加强搅拌以有利于散热。