- 聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS) 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)聚四氟乙烯(PTFE)、聚碳酸酯(PC)、尼龙(PA)、涤纶(PET)、氯乙烯-醋酸乙烯共聚物(PVC-VAC)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)等等大分子（Macromolecule）聚合物（Polymer）聚合反应（Polymerization）酚醛树脂(PF)、脲醛树脂(VF) 环氧树脂(EP不饱和聚酯树脂)和聚氨酯(PU)Monomers (单体）Homopolymer（均聚物）Copolymer（共聚物）Blend（共混物）Structural unit (结构单元) Repeating unit (重复单元)氯乙烯( VC) 甲基丙烯酸甲酯 (MMA) 聚酰胺(polyamide)聚酯 (polyester)聚氨酯 (polyurethane)聚醚(polyether)加聚 (Addition)缩聚 (Condensation）开环聚合 (Ring-opening)连锁聚合（Chain）逐步（Step）凝聚态Morphology乙丙橡胶（EPR）； 丁苯橡胶（SBR）苯酚+甲醛=酚醛树脂 尿素+甲醛=脲醛树脂甘油+邻苯二甲酸酐=醇酸树脂 丁二烯+苯乙烯=丁苯橡胶

- 界面缩聚的特点：⑴ 不平衡缩聚,需采用高反应活性的单体，大量溶剂的消耗,使设备体积宠大,利用率低；缩聚中产生的小分子副产物容易除去（2）反应可在低温下进行，相对分子质量高，避免了高温下产物氧化变色降解。⑶ 反应总速率与体系中单体的总浓度无关,而仅决定于界面处的反应物浓度.只要及时更换界面,就不会影响反应速率。聚合物的相对分子质量与界面处官能团物质的量有关

- 为什么自由基聚合时聚合物的相对分子质量与反应时间基本无关，缩聚反应中聚合物的相对分子质量随时间的延长而增大

- 自由基聚合是连锁聚合机理：链增加反应的活化能很低，聚合反应一旦开始，在很短的时间内生成了大量聚合物，不会停留在中间聚合度阶段，所以聚合物的相对分子质量与反应时间基本无关。而缩聚反应是逐步聚合机理：单体先聚合成低聚体，低聚体再聚合成高聚物。链增加反应的活化较高，生成一个大分子的时间很长，几乎是整个聚合反应所需的时间，缩聚物的相对分子质量随聚合时间的延长而增大。

- 聚合物官能团的化学转化：聚合物的化学反应，高分子的化学反应是通过官能团的化学转化而实现的，影响因素：扩散、邻近基团和相邻官能团成对反应的限制

- r1r2越趋于零，交替共聚倾向越大。与丁二烯产生交替共聚的为：马来酸酐>丙烯腈>丙烯酸甲酯>甲基丙烯酸甲酯>醋酸乙烯>苯乙烯

- 单体的转化率随聚合时间的延长而增加,自由基聚合的全过程可以区分为链引发、链增长、链终止和链转移等四个基元反应，其中引发剂分解活化能Ed较高，链引发速率最慢，是控制整个聚合速率的关键，延长聚合时间主要是为了提高单体的转化率

- 说明线型聚合物和体型聚合物在构象和性能方面的特点

- ⑴ 线型聚合物 没有支链，可能是锯齿型、无规线团、折叠链或螺旋链。其加热时可熔融，加入溶剂时可溶解。线型聚合物如聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯⑵ 体型聚合物 可能是星型、支链型、梳型、梯型或交联大分子。其加热时不能熔融，加入溶剂时不能溶解。体型聚合物如酚醛树脂、脲醛树脂、环氧树脂、聚氨酯

- 14、离子交换树脂在水的净化和海水淡化方面的应用

- 当水或溶液通过阳离子交换树脂后,水中的阳离子Na+, Ca+2, Mg+2等进入到树脂上,树脂上的H+进入到水中，水中的阳离子只剩下H+；而后再将水通过阴离子交换树脂,水中的阴离子Cl-, CO-2, SO4-2等进入到树脂中,树脂上的 -OH进入到水中或溶液中,水中的阴离子只剩下-OH 从而使水净化,海水淡化。用离子交换树脂处理水比用蒸馏方法效率高,设备简单,节约电能。

- 1、乳化剂不参加聚合反响,但能形成胶束,参与形成乳胶粒。而乳胶粒是乳液聚合反响的场所。根据乳液聚合动力学方程可知,乳化剂用量大,形成的乳胶粒数N多,聚合反响速率快,聚合物的平均聚合度大。

- ⒉聚合物相对分子质量的多分散性：即使纯粹的聚合物也是由化学组成相同,相对分子质量不同的同系物组成的混合物。聚合物相对分子质量的不均一性,称其为相对分子质量的多分散性。

- ⒊ 自动加速现象：在自由基聚合体系中,当到达一定转化率时,聚合体系中出现聚合速率突然加快,聚合物的平均相对分子质量也随之增大

- 造成自动加速的原因是随着反响的进行,体系粘度渐增,链自由基由伸展状态变为卷曲状态,溶解性能变差,链段重徘受阻,活性中心被包埋,双基终止困难变小;而此时,单体的扩散未受阻碍,链增长反响不受影响,根本不变,增大,聚合速率增大,聚合物的平均相对分子质量也随之增大。

- ⒋ 聚合物大分子链上凡含有容易转移的氢原子的聚合物易发生无规降解。如PE、PP、PIB、PIP和PB等。

- 阴离子活性增长链可以长期不终止，而形成活性聚合物

- 阴离子活性增长链中心离子具有相同电荷，相同电荷有排斥作用，无法双基终止；阴离子活性增长链反离子为金属阳离子，中心离子与碳负离子离解度大，不能发生中心离子与反粒子的结合反应；阴离子活性增长链不容易发生向单体转移的反应

- 6、高分子特点：相对分子质量很大，具有“多分散性”，大多数高分子都是由一种或几种单体聚合而成；高分子的分子结构基本上只有两种，一种是线型结构，另一种是体型结构，线型结构的特征是分子中的原子以共价键互相连接成一条链，体型结构的特征是分子链与分子链之间还有许多共价键交联起来，形成三度空间的网络结构；通常都处于固体或凝胶状态，有较好的机械强度；又由于其分子是由共价键结合而成的，故有较好的绝缘性和耐腐蚀性能；由于其分子链很长，故有较好的可塑性和高弹性。高弹性是高聚物独有的性能。

- 7、何谓解散聚？聚合物在热的作用下发生热降解，但降解反应是从链的末端开始，降解结果变为单体，单体收率高，这种热降解叫解聚

- 8、竞聚率：单体均聚和共聚链增长速率常数之比，表征两个单体的相对活性。r>1表示自聚倾向比共聚大;r<1表示共聚倾向大于自聚;r=0表示不能自聚。R1 r2都大于或者小于1则两单体理想恒比共聚体系。

- ⒈ 自由聚合的方法本体聚合、悬浮聚合、溶液聚合、乳液聚合 。

- ⒉ 逐步聚合的方法熔融缩聚、溶液缩聚、界面缩聚、固相缩聚

- ⒊ 聚氨酯大分子中有氨基甲酸酯基、异氰酸酯基、脲基甲酸酯基         和缩二脲基等基团

- ⒋ 聚合反应按反应机理可分为连锁、逐步、开环和聚合物的化学反应

- ⒌ 聚合物按主链的化学组成可分碳链聚合物、杂链、元素有机和无机

- 6、连锁聚合包括自由基聚合、阳离子聚合、阴离子聚合和配位阴离子

- 7、连锁聚合的全过程一般有链引发、链增、链终止和 链转移

- 8、环状类单体主要有环醚类、环酰胺类、环酯类和环烯烃

- 9、控制共聚物组成的方法有调节起始单体配比的一次投料法、连续补加活性单体和连续补加混合单体等方法

- 10、聚合物的化学反应按反应前后聚合度的变化情况可分为聚合度基本不变的化学反应、聚合度变大的化学反应和聚合度变小的化学反应。

- 11、缩聚物按大分子形态可分为线型缩聚物和体型缩聚物两类。

- 12、高分子化合物有天然高聚物和合成高聚物两大类。

- 13、合成高分子化合物有PE、PP、PVC和PMMA等。

- 14、改性天然高分子化合物如 硝化纤维素和粘胶纤维等。

- 15、碳链聚合物有PE、PP、PIP和PB等。

- 16、杂链聚合物有PET、PA、PC和PU等。

- 17、高分子科学：高分子化学、高分子物理、聚合反应工程和高聚物成型加工

- 18、体型缩聚物有环氧树脂 、酚醛树脂、脲醛树脂和不饱和聚酯树脂

- 19、线型缩聚物有PET树脂、PA-66树脂、PC 和 PA-1010树脂

- 20、计算体型缩聚的凝胶点有 Carothers 方程和 Flory统计公式。

- 21、引发剂的选择原则：聚合实施方法-引发剂种类，聚合温度-分解活化能适当的引发剂，聚合周期-半衰期适当的引发剂

- 22、本体聚合应选择油溶性引发剂、乳液聚合应选择水溶性引发剂。

- 23、无定型聚合物的力学三态是玻璃态、高弹态、粘流态，两个转变温度是玻璃化温度 和 粘流温度 。

- 24、聚合物的一次结构包括结构单元的化学组成、~序列结构和~构型

- 25、引发剂引发效率降低原因有体系中的杂质、笼蔽效应、诱导分解。

- 26、按参加缩聚反应的单体种类分为均缩聚、混缩聚和共缩聚三种。

- 27、聚合物的热降解可分为无规降解、解聚和侧链断裂 。

- 28、自由基可分为原子自由基、基团自由基和离子自由基

- 29、自由聚合的单体有单烯烃、炔烃、共轭双烯烃、非共轭双烯烃

- 30、单体可分为硬单体、软单体和功能单体

- 31、乳化剂性能是亲水亲油平衡值、三相平衡点、临界胶束浓度

- 32、阴离子引发：Ziegler-Natta；π-烯丙基镍；烷基锂类；茂金属

- 33、聚合物按主链含有的特征基团 聚酯、聚酰胺、聚氨酯和聚醚

- 34、共聚物单体单元的排列顺序：无规、交替、接枝、嵌段

- 35、塑料按热性能不同可分为 热塑性塑料 和 热固性 塑料两类

- 36、三大合成材料是指塑料、合成橡胶和合成纤维

- 37、合成聚合物的相对分子质量用动力学链长和平均聚合度表示。

- 38、自由基和阴离子聚合的单体有丙烯腈、丙烯酸酯、乙烯、苯乙烯

- 39、聚氨酯：由多异氰酸酯和多羟基聚合物加聚而成

- 40、逐步聚合包括逐步加聚和逐步缩聚

- 1、氯乙烯自由聚合时，聚合速率用引发剂的用量调节，而聚合物的相对分子质量用反应温度控制。

- 2、按橡胶的成本、产量和性能可将其分为通用橡胶和特种橡胶

- 3、引发剂引发的自由基聚合体系中，影响聚合速率的因素是单体浓度、 引发剂浓度、温度和引发剂分解活化能。

- 4、阴离子活性中心离子对以共价键、接触离子对、溶剂分开离子对

- 5、自由基聚合终止方式与单体结构和聚合温度有关，由实验决定

- 6、平均聚合度变大的化学反应有扩链、接枝、嵌段、交联

- 交联聚合度变小：降解，解聚，分解

- ⒉ 聚合物降解为热降解、氧化降解、机械降解、化学降解和生物降解⒊ 乳化剂有阴离子、阳离子、两性、非离子

- ⒋ 阳离子引发体系有质子酸、Lewis酸，电荷转移引发剂乙烯基咔唑

- 3．四大合成纤维：涤纶、锦纶、腈纶、氨纶

- 4．双基终止是指歧化终止和偶合终止

- 5．自由基、阳离子聚合和阴离子聚合的单体有乙烯、苯乙烯、丁二烯

- 6．聚合物具有多重结构是指聚合物具有一次结构、二次、三次

- 7．氯乙烯自由聚合时，相对分子质量用引发剂的用量控制。

1、天然橡胶，通用合成橡胶、半通用~橡胶、专用~橡胶和特种~橡胶

- 引发剂聚合影响：单体和引发剂浓度、温度和引发剂分解活化能

⒊ 自由基链终止氯乙烯苯乙烯是偶合；甲基丙烯酸甲酯是偶合+歧化

- 二元共聚体系中有无规二元共聚物、交替~、嵌段~、接枝~

- 聚合物的热降解：解聚作用、脱除作用和环化作用

- 高分子化合物其特征表现在相对分子质量和组成、分子结构和性能

- 悬浮剂有浓缩悬浮剂、悬乳剂

- ⒈ 乳液聚合的特点1) 可较低温下高速进行，获得高分子量聚合物，聚合物结构比较均匀；2) 水作介质，经济、环保，体系粘度小，易于散热，反应易控制；3）聚合物胶乳作为粘合剂、涂料或表面处理剂等直接利用。

- ⒉ 乙烯进行自由基聚合时，为什么得到低密度PE原因 ：乙烯高温、高压自由基聚合时，聚乙烯链自由基向大分子转移和分子内转移不能忽略，链转移的结果使聚乙烯大分子产生长支链和C2～C4短支链。

- 3.共价键均裂，使均裂的两部分各带一个未成对独电子(自由电子)，这些带有未成对独电子的部分(原子、离子或基团)称为自由基。

- 4.乳液聚合动力学的特点;⑴ 聚合场所在增溶单体的胶束中。⑵ 终止方式为链自由基和初级自由基的双基终止，可看作单基终止。因此，不存在自动加速现象。⑶ 无链转移反应，⑷ 根据动力学方程，增加乳胶粒的数目，可同时提高聚合速率和聚合物的平均聚合度。

- 5.乙烯进行自由基聚合时，为什么需在高温高压的苛刻条件下进行

- 乙烯是烯类单体中结构最简单的单体，它没有取代基，结构对称，偶极矩为0,不易诱导极化,聚合反应的活化能很高,不易发生聚合反应；提高反应温度可以增加单体分子的活性,以达到所需要的活化能,有利于反应

- 乙烯在常温、常压下为气体,且不易被压缩液化,在高压下,乙烯被压缩,使其密度近似液态烃的密度,增加分子间的碰撞机会,有利于反应的进行。

- 纯乙烯在300℃以下是稳定的，温度高于300℃,乙烯将发生爆炸性分解

- 6.甲基丙烯酸甲酯，由于空间位阻较大，以歧化终止为主,随聚合温度的升高,歧化终止的比例增加。

- 7.侧链断裂：聚氯乙烯和聚偏二氯乙烯加热时易着色,起初变黄,然后变棕,最后变为暗棕或黑色,同时有氯化氢放出。侧链断裂是链锁反应,连续脱氯化氢的结果使分子链形成大π键

- 8.按照大分子链的微观结构分类共聚物分为无规共聚物、交替共聚物、嵌段共聚物和接枝共聚物四种。 无规共聚物中两种单体单元无规排列，M1、M2连续的单元数不多；交替共聚物中M1、M2两种单体单元严格相间排列；嵌段共聚物由较长的M1链段和另一较长的M2链段构成的大分子；接枝共聚物主链由一种(或两种)单体单元构成，支链由另一种(或另两种)单体单元构成。 无规共聚物、交替共聚物可由自由基共聚合制备；嵌段共聚物可由阴离子聚合制备；接枝共聚物可由聚合物的化学反应制备。

- 9. 热塑性塑料是指可反复进行加热软化或熔化而再成型加工的塑料，其一般由线型或支链型聚合物作为基材。如以聚乙烯，聚丙烯、聚氯乙烯，聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯等聚合物为基材的塑料。

- 热固性塑料是指只能进行一次成型加工的塑料，其一般由具有反应活性的低聚物作基材，在成型加工过程中加固化剂经交联而变为体型交联聚合物。一次成型后加热不能再软化或熔化，因而不能再进行成型加工。其基材为环氧树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯树脂和脲醛树脂等。

- 10.理想乳液聚合体系是由难溶于水的单体、介质水、水溶性引发剂和阴离子型乳化剂四部分组成。聚合前体系中有三相：水相、油相和胶束相。

- 三个阶段：增速期，自由基进入胶束引发聚合，成核的乳胶粒不断增加，Rp不断增加 恒速期：胶束消失，无新的胶束成核，N恒定；单体液滴存在，不断通过水相向乳胶粒补充单体，乳胶粒内单体浓度恒定。Rp恒定 降速期：单体液滴消失，乳胶粒内单体浓度[M]不断下降，Rp不断下降

- 氯乙烯聚合体系为沉淀聚合。聚氯乙烯在氯乙烯中虽不溶解，但能溶胀，活性中心包裹不深，聚氯乙烯生成的主要方式是氯乙烯链自由基向氯乙烯单体的转移反应，所以自动加速现象比一般的沉淀聚合体系产生的晚。如果选用半衰期限适当引发剂, 使正常速率的衰减刚好能与自动加速互补,则可接近匀速反应。

- 苯乙烯、甲基丙烯酸、醋酸乙烯聚合体系为均相聚合，但由于单体对聚合物溶解性能的不同，聚合过程中，自动加速现象出现的早晚和表现程度各不相同。苯乙烯是聚苯乙烯的良溶剂，长链自由基状态比较伸展，转化率到30%出现自动加速现象。甲基丙烯酸甲酯是聚甲基丙烯酸甲酯的不良溶剂，长链自由基在其中有一定的卷曲，转化率达10%~15%开始出现自动加速现象。醋酸乙烯是聚醋酸乙烯的极良溶剂,长链自由基在其中处在伸展的状态,转化率到40%时才出现自动加速现象。

- 13、共聚物组成微分方程假定条件下推导出来的：

- ⑴ 官能团等活性理论的假定 不同链长的端基官能团，具有相同的反应能力和参加反应的机会，即官能团的活性与分子的大小无关；⑵ 共聚物聚合度很大，用于引发所消耗的单体远小于用于增长所消耗的单体,引发和终止对共聚物组成无影响；⑶ 稳态的假定，假定共聚反应进行了一段时间后,两种链自由基的浓度都不变,为定值,即自由基的生成速率与消失速率相等,体系进入稳态,达到动平衡。稳态的假定只有在低转化率时才成立

- 15、⑴ 引发剂种类：自由基聚合的引发剂是易产生自由基的物质如过氧化物,偶氮化合物。而离子聚合的引发剂是“酸”或“碱”,易产生离子的物质。

- ⑵ 单体结构：自由基聚合的单体是含有弱的吸电子取代基和共轭取代基的烯类单体.阴离子聚合的单体含有强的吸电子取代基和共轭取代基的烯类单体.阳离子聚合的单体是强的推电子取代基和共轭取代基的烯类单体。

- ⑶ 溶剂的性质：在自由基聚合中，溶剂的引入降低了单体浓度，从而降低了聚合速率；由于链自由基向溶剂的转移反应，降低了聚合物的相对分子质量.在离子聚合中,溶剂的引入不仅降低了单体的浓度,还严重影响着增长活性中心的形态和结构,从而影响聚合速率和聚合物的相对分子质量及其分布,同时还影响着聚合物的立构规整性。

- 16、缩聚反应的特点：通常是官能团间的聚合反应，大部分缩聚物都是杂链聚合物，氨基酸脱水缩合就是一个典型的缩聚反应，反应中有低分子副产物水产生，缩聚物中往往留有官能团的结构特征,如-OCO- -NHCO-

- 17、氧化-还原引发剂：具有氧化性与还原性的两部分通过氧化还原反应 产生自由基，从而引发单体聚合

- ⒈ 聚合物化学反应：侧基或端基为反应性基团,可发生反应,形成新的聚合物

- ⒉ 缩聚反应：含有两个或两个以上官能团的单体,在官能团之间发生反应, 缩去小分子的同时生成高聚物的可逆平衡反应

- ⒊ 乳化剂：使两种或两种以上互不相溶组分的混合液体形成稳定乳状液物质乳化作用：能降低水的表面张力形成胶束，胶束中增溶单体，对单体液滴有保护作用，使单体和水的分散体系成为稳定的难以分层的乳液

- ⒋ 动力学链长：一个活性中心从引发开始到终止所消耗的单体数目

- ⒌ 引发剂半衰期：引发剂浓度分解至起始浓度的一半所需的时间

- 离子交换树脂：是指具有反应性基团的轻度交联的体型无规聚合物,利用其反应性基团实现离子交换反应的一种高分子试剂。

- 强酸性、强碱性、弱酸性、弱碱性、选择性、凝胶型

- 界面缩聚：将两种单体分别溶于两种互不相溶的溶剂中,形成两种单体溶液，在两种溶液的界面处进行缩聚反应，并很快形成聚合物的缩聚

互不相溶的两种溶剂;两种带活泼官能团 单体表面活性剂(。

- 8、阴离子聚合：增长活性中心是带负电荷的阴离子的连锁聚合

- 9、平均聚合度：平均一个大分子链上所具有的结构单元数目

- 10、阻聚剂：能与链自由基反应生成非自由基或不能引发单体聚合的低活性自由基而使聚合反应完全停止的化合物。

- 11. 平衡缩聚：缩聚反应进行一段时间后，正逆反应的速率相等，反应平衡

- 12. 无定型聚合物：二次结构为无规线团聚集在一起形成的聚合物

- 13. 反应程度P：已参加反应的官能团的物质的量占起始官能团的百分比

- 14. 杂链聚合物：主链中除碳原子外，还有O、S、N、P和苯环等杂原子

- 15. 交替共聚物：共聚物大分子链中两种单体单元严格相间排列的共聚物。

- 16、体型缩聚凝胶点Pc：体型缩聚中出现凝胶的反应程度,或称临界反应程度

- 17、引发效率f：引发剂分解产生自由基用于引发单体形成单体自由基百分率

- 18、 Cp：Cp=ktr,p/kp,链自由基向大分子转移速率常数与增长速率常数之比。

- 19、逐步加成聚合反应：机理类似连锁聚合通过单体反复加成,而动力学过程如同缩聚随着反应时间延长聚合物相对分子质量逐步增大,结构酷似缩聚物。

- 21、聚合物相对分子质量稳定化法：聚合物相对分子质量达到要求时,加入官能团封锁剂,使缩聚物两端官能团失去再反应的能力终止聚合

- 22、乳化剂的亲水亲油平衡值HLB：根据乳化剂亲油基和亲水基对其性能的贡献,给每一种乳化剂一个数值表示乳化剂的亲水性能的大小。

- 23、本体聚合：单体在少量引发剂作用下形成高聚物的过程。

- 24、引发剂的诱导分解：链自由基向引发剂的转移反应。

- 25、结构单元的构型：结构单元取代基在空间排布方式不同所造成立体异构

- 26、合成高聚物：由单体经聚合反应形成的具有巨大相对分子质量的化合物。

- 27、缩聚反应的平衡常数：缩聚反应进行了一段时间后，正逆反应的速率相等，反应达到平衡。平衡常数即平衡时正逆反应的速率常数之比。

- 28.塑料：以高聚物为基材，添加助剂，经混炼形成的可塑性加工高分子材料。

- 29、不饱和聚酯树脂：大分子链中含有酯基和不饱和双键的树脂。

- 30、线型缩聚：含有两个官能团的低分子化合物，在官能团之间进行缩聚反应，在缩去小分子的同时生成高聚物的逐步可逆平衡反应

- 2. 结晶聚合物：如果聚合物的一次结构是简单有规的，二次结构则为折叠链或螺旋链，折叠链或螺旋链聚集在一起形成的聚合物

- 4. 元素有机聚合物：大分子主链由杂原子构成,而侧基是有机基团的聚合物。

- 5. 无规共聚物：共聚物大分子链中两种单体单元毫无规律排列的共聚物。

- 6、聚合物的无规降解：高分子链在机械力、高能辐射、超声波或化学试剂作用下，发生没有固定点的链断裂，产生低分子量聚合物的过程。

- 7、体型缩聚：参加反应的单体具有两个以上的官能团，缩聚反应将向三个方向发展，生成支化或交联结构的体型大分子缩聚物的缩聚反应

- 9、自由基共聚合：由两种或多种单体参与的聚合

- 10、引发剂：容易受热分解成自由基的化合物，用于引发自由基聚合反应

- 1、临界胶束浓度：CMC不同乳化剂形成胶束的最低浓度

- ⒈混缩聚：一种或几种含有二个以上官能团的单体聚合并析出小分子副产物

- 2聚合物：一种长链分子通过连接重复的化学单元来构建。

- 3重复单元：聚合物中化学组成相同的最小单位

- 5悬浮剂：将固体农药原药以4微米以下的微粒均匀分散于水中的制剂

- 悬浮作用或分散作用：能降低水的表面张力，对单体液滴起保护作用，防止单体液滴粘结，使单体—水这一不稳定的分散体系变为较稳定的分散体系

- ⒈链增长反应：活性分子和单体分子作用生成长链活性分子

- ⒉相对分子质量分布曲线：以相对分子质量为横坐标, 以所含各种分子的质量或数量百分数为纵坐标

- ⒌ 聚合度相似的化学反应：只引起化学成分的改变，聚合物的总体结构和聚合度基本不变，卤化、酯化、醚化、水解、醇解等基团反应

- 聚合物的无规热降解：聚合物受热时主链发生随机断裂，分子量迅速下降，但单体回收率很低，这类热解反应即为无规断裂

- ⒉ 缩合反应和缩聚反应：缩合是小分子反应，脱去一个小分子，生成一个较大的分子的反应。缩聚反应是小分子反应，去小分子，生成一个高聚物

- ⒌ 聚醚型聚氨酯：制备聚氨酯的多元醇完全由聚醚型多元醇1．共缩聚

- 3. 重复单元：化学组成相同最小单位称为重复单元 ；链节：最小结构单元

- ⒈ 结构单元的构型：构成结构单元分子的空间结构

- ⒋ 塑料：以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物

- ⒋ 均相溶液聚合，单体和聚合物溶于溶剂中, 单体、引发剂和溶剂

- ⒉ 连锁聚合：在聚合反应过程中有活性中心形成，而且可以在很短的时间内形成分子量很大的大分子的反应

- ⒌ 老化：聚合物在使用过程中，受众多环境因素的影响，性能变差，外观上变黄、变软发粘、变脆发硬、物化性质上分子量、溶解度、玻璃化温度的递减，力学性能上强度、弹性消失 光降解。 微生物降解。 温度影响。氧化。

- ⒊ 胶束：表面活性剂在液体中的聚集体，可形成胶体悬浮液，具有溶剂化

- ⒉ 悬浮聚合：借助于搅拌、分散剂把溶有引发剂的单体以微球形式悬浮分散在介质中进行聚合的方法 (单体＋引发剂) ＋ 水 ＋ 分散剂（稳定剂）

- ⒋ 自动加速现象：转化率增加，体系粘度增大，双基终止速率因链自由基的扩散困难而减小，kt↓，活性链寿命延长；而此时体系粘度还不足以严重妨碍单体扩散，kp变动不大，分子量增加。自动加速由凝胶效应而引起，凝胶效应有可能自聚合反应一开始就存在。大量反应热不及时散发，有爆聚危险。