## Slide 1
§ 4 自由基共聚合（二）
Free Radical Copolymerization
高分子化学
2024年11月13日

## Slide 2
共聚合的概念
共聚物类型
二元共聚物组成
等活性假定
长链假定
稳态假定
不可逆假定
2
竟聚率
复习
Notes: 某一种自由基分别与两种单体反应的速率常数之比；
每种单体自聚与共聚反应的速率常数之比；

## Slide 3
(4) r1＝1, k11 = k12 
(1) r1 >1 k11 > k12  单体1比单体2活泼
自聚倾向 > 共聚倾向(单体1)
(2) r1 <1 k11 < k12  单体1比单体2活性小
自聚倾向 < 共聚倾向
(3) r1 = 0 k11 = 0, k12  0  M1只能与M2共聚，
不能自聚
复习

## Slide 4
r1r2=1 理想共聚(组成曲线为一对称的曲线)
r1=1，r2=1：理想恒比共聚，恒比对角线
r1>1：组成曲线在恒比对角线的上方
r1<1：组成曲线在恒比对角线的下方
r1r2=0 交替共聚
r1=r2=0：严格交替共聚，组成曲线是水平线
r1→0，r2→0：组成曲线近似于水平线F1=0.5
r1>0，r2=0：接近交替共聚，曲线与水平线F1=0.5 有交点
小 结
r1、r2愈接近于 0，交替程度愈大；愈接近于1，愈接近于理想共聚
复习

## Slide 5
r1<1，r2<1 有恒比点的非理想共聚
有恒比点，曲线具有反S的形态特征
r1>1，r2<1 或 r2>1，r1<1，r1r2<1
非理想非恒比共聚
r1>1，r2<1：组成曲线位于对角线上方
r1<1，r2>1：组成曲线位于对角线下方
r1 > 1，r2>1，嵌段共聚
曲线具有正S的形态特征，同样也具有恒比点
共聚物瞬时组成变化的口诀：
r1 > 1，对角线上； r1 <1，对角线下；
由右向左：对角线上往下走，对角线下往上走。
复习

## Slide 6
r1r2=1 理想
r1r2=0 交替共聚
在恒比点处投料的共聚
下列情形，共聚物组成是固定的，不需要特别的控制：
复习

## Slide 7: 本章提纲和关键词
4.1 共聚的概念
4.2 二元共聚物组成
4.3 共聚物组成曲线
4.4 共聚物组成分布控制
4.5 共聚物微结构和链段分布
4.6 多元共聚
4.7 竞聚率
4.8 单体和自由基的共聚活性
4.9 Q-e 概念
4.10 共聚速率

## Slide 8
§4.4 共聚物组成分布的控制
1．共聚物组成与转化率的关系
研究目的：控制共聚物的组成分布
组成较均匀的产物
高性能的产品
10 M1
10 M2
6 M1
8 M2
- 4M1, 2M2
F1 = 0.667
F1 < 0.667
f1 = 0.5
f1 = 0.43
共聚物组成的多分散性  不同共聚物链的组成有差别
组成分布变宽的主要原因：
概率因素(仅造成轻微的组成分布增宽)
共聚物组成随转化率提高而变(仅投料一次的间歇式聚合体系)
体系中同时存在几种共聚特性不同的增长活性中心

## Slide 9
1) r1 < 1，r2 > 1： C% ，M2消耗快，体系中[M2] ， [M1]  。
随聚合反应进行, f1，F1，朝增加方向变化。
共聚组成曲线 (F1～f1)
共聚物动力学组成分布曲线
以 (f1)0  F1值为起点。 C %，f1，F1
共聚物动力学组成分布曲线的类型(三种)
C%表示转化率，C = 1-M/M0，包含了两种单体。

## Slide 10
r1 > 1，r2 < 1：
共聚组成曲线在对角线上方， F1 > f1
C%， [M1]  ，单体配料中 [M2] 。
随聚合反应的进行, f1，F1，朝减小方向变化。
或：

## Slide 11
2) r1 < 1，r2 < 1 (r1 > 1，r2 > 1)
Bd-AN共聚，r1 = 0.42，r2 = 0.04;
有恒份共聚点：
共聚组成曲线与对角线交于 (F1)c = ( f1)c = 0.616处
Notes: 黄金分割点 0.618

## Slide 12
3) r1 = r2 = 1 恒份共聚 及 r1 = r2 = 0 交替共聚
共聚物动力学组成分布曲线为水平线 :
交替共聚：曲线起点在 F1 = 0.5，F1= f1 = 0.5；
恒份共聚：F1 = f1，起点由起始配料比 (f1)0 决定；
由上可见: 已知单体的竟聚率 r1，r2 及 F1～f1关系曲线
 共聚物动力学组成分布曲线（定性）
上述规律指出了共聚物组成变化的方向， 不能直接用于控制共聚物的组成。

## Slide 13
通过控制转化率来控制共聚物的组成，前提是准确作出共聚物动力学组成分布曲线，有两条途径：
1) 通过实验测定不同转化率C %下的F1，F1对C %作图；
2) 通过共聚物组成微分方程的积分求出转化率 C%与 f1的函数关系 。
(Ref: Mayor J. Polym. Sci. Part A: 3, 2843-2851 (1965))
St-MMA共聚体系的组成和转化率曲线。
中间水平线为恒比组成

## Slide 14
假设上述聚合物由五元环化合物开环聚合生成，通过实验测定不同转化率C %下的f1， F1，对C %作图。

## Slide 15
2 控制共聚物组成分布的方法
1) 控制反应的转化率
例1: St-Bd共聚
当C % < 70 %前，共聚物组成随C %的变化小，当C %> 70%后，共聚物中St的组分增加很快（曲线向上翘）
控制转化率在70%以内终止反应  得到均匀组成的共聚物
St-Bd共聚物组成
动力学分布曲线

## Slide 16
例2. Bd-AN共聚
在C < 60%前，共聚物组成随C%的变化很小，
因此，控制C%在50～60%左右终止反应.
Bd-AN

## Slide 17
2) 选择恒份共聚点的原料配比进行共聚
( f1)0 = ( f1)c，共聚物的组成不随C %变化
因而可得到均匀组成的共聚物
选择原料配比接近恒份点，此时C %对共聚物组成影响不大，在转化率不太高时可得到组成分布较窄的共聚物
确定起始单体原料配比，聚合过程中不断补充消耗快的单体，维持
一定的配料比范围；
单体配料比保持恒定  瞬时共聚物组分始终相同
 得到均匀组成共聚物

## Slide 18
补加活泼单体法
r1>1，r2<1，以M2为主或M2含量较多的共聚物；
r1<1，r2<1，配料离恒比点较远。
须陆续补加活性较大的单体或其混合物，以保持体系中单体组成不变。如VC—AN、VC-VDC共聚等。

## Slide 19
推导共聚物组成方程时两个重要假定：
前末端单元(末端自由基前一单元)对自由基活性无影响: 动力学原因
增长反应不可逆(无解聚）：热力学原因
3 共聚物组成方程的偏离
当单体或聚合条件不符合上述假定时，共聚物组成方程将产生偏离

## Slide 20
1) 前末端效应(Effect of Penultimate Monomer Unit)
大分子末端自由基的活性不仅受端基的影响，还受到前末端的影响，这一现象称为前末端效应。
带有位阻或极性较大的基团的烯类单体易产生前末端效应。
苯乙烯-反丁烯二腈、α-甲基苯乙烯-丙烯腈等自由基共聚体系均有前末端效应。

## Slide 21
共有4 种链自由基、8个增长反应：
末端为 的自由基：
末端为 的自由基：

## Slide 22
4个竞聚率：
每种单体对应有2种竞聚率，一种竞聚率代表增长种末端和前末端单元相同，另一种则不同。

## Slide 23
2) 解聚(Depolymerization)
共聚时发生解聚使组成方程偏离。
乙烯基单体在常温下解聚倾向较小，但α-甲基苯乙烯的聚合上限温度为61℃，有明显解聚倾向。
聚合—解聚平衡与温度有关，故共聚物组成也决定于温度，温度升高，单体浓度降低，有利于解聚

## Slide 24
例1. 丙烯腈-苯乙烯的竞聚率r1 = 0.04，r2 = 0.40，若所采用的丙烯腈（M1）和苯乙烯（M2）的投料质量比为24:76，在生产中采用单体一次投料的聚合工艺，并在高转化率下才停止反应。试求: (1)画出F-f的关系图; (2)计算恒比点，并讨论所得共聚物的均匀性; (3)所需的共聚物组成中含苯乙烯单体单元的质量分数为70%，问起始单体配料比及投料方法又如何?
解：（1）由于r1<1，r2<1，此共聚体系属于有恒比点的共聚体系，其F1-f1的关系图如下：

## Slide 25
Notes: 由于f_1^0为0.38，与恒比共聚点十分相近，在聚合过程中共聚物组成随转化率的变化不大，因此在这种投料比下

## Slide 29
§4.5 共聚物微结构和链段分布(Microstructure and
sequence-length distribution of copolymer)
链段分布序列分布
序列  相同单体单元顺序连接形成的链段；
序列长度  构成序列的单体单元数(n)；
只含有1个M1的链段称M1序列，长度 n = 1；
只含有2个M1的链段称 2 M1序列，n = 2；
含有n个M1的链段称 n M1序列，长度为 n；
共聚物的序列分布：
各种不同长度的单体序列在共聚物链中所占的相对比例。

## Slide 30: 传统自由基共聚中聚合物链的序列及其长度：
seconds
hours
short time
hours
活性自由基共聚中聚合物链的序列及其长度：
卡片

## Slide 31
序列分布的表示
1) 完整表示不同长度的序列的数量分布(或重量分布)
(注意: 两种单体的序列分布都要测定)
2) 用三元组、四元组等的分子分率表示
如：MMA(A)和MA(B) 共聚物序列分布的三元组表示
AAA AAB BAB ABA BBA BBB
0.15 0.20 0.10 0.17 0.23 0.15
通过核磁共振波谱分析测定
准确测定完整的序列分布在实验上难度很大

## Slide 32
共聚物序列分布与聚合物性能的关系
A： 无规共聚物
….AAABBABBAABBBABAAB…
B：多嵌段共聚物
…AAAAAAAABBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAA…..
无规共聚物的性质与两种单体均聚物均有明显差别, 多嵌段共聚物的性质很可能更接近两种均聚物的混合物.

## Slide 33
共聚物的序列分布，一般介于以下三种极端情况之间：
1) 交替共聚物
M1M2单体单元交替排列，所有序列的长度： n = 1
2) 嵌段共聚物
~AAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBB~
序列数量极少，每个序列均很长
3) 无规共聚物
两种单体按统计规律相互连接起来构成一个大分子，M1，M2随机排列

## Slide 34
几率法推导二元共聚物的序列分布
前提：没有前末端效应  符合 一次Markov统计
M1.上增长M1的几率：
p11 = k11[M1]/(k11[M1] + k12[M2]) = r1[M1]/(r1[M1] + [M2])
M1.上增长M2的几率：
p12 = 1- p11 = [M2]/(r1[M1] + [M2])
对于M2.上的两种单体增长的竞争，也有类似的规律
生成 M2(M1)xM2 序列的几率 (xM1序列) 命名为 (pM1)x
(pM1)x = p11x-1 p12 = p11x-1(1- p11) (是r1的函数)
[(pM1)x即是长度为 x 的M1序列在所有M1序列中所占的数量分数]
同样方法可得生成xM2序列的几率为：
(pM2)x = p22x-1 p21 = p22x-1(1- p22) (是r2的函数)

## Slide 35
数量分布函数:
重量分布函数:
数均序列长度：NM1 = 1/(1-p11) NM2 = 1/(1-p22)

## Slide 36
由以上推导结果可见，共聚物的序列分布决定于竞聚率
几种典型共聚体系的数均序列长度：
1) 交替共聚 （r1 = r2 = 0） 即 p11 = 0, p12 = 1
可得： (pM1)1 = 1 ---- 全部序列的长度都为1
2) “嵌段”共聚 （ r1 >> 1, r2 >> 1）
p11 = r1[M1]/(r1[M1] + [M2])  1
结果： NM1 = 1/(1-p11) 为较大的值
例： r1 = 9， [M1] = [M2] 时， p11 = 0.9, NM1 = 10
3) 无规共聚
(pM1)x = p11x-1(1- p11)
例： r1 = 1， [M1] = [M2] 时， p11 = 0.5, NM1 = 2

## Slide 37
前末端效应对序列分布的影响：
本质: M2M1 与 M1M1 反应特性不同
共聚微分方程推导中，假定自由基的类型及其反应性质(活性)
完全决定于末端结构单元的性质，并且不受其它链节的结构及
数量的影响  M2M1 与 M1M1 的反应特性相同
通过实验证实多数单体基本符合据此导出的微分方程
当单体极性比较强时，r如含-CN，-COOH， 取代基
M2M1 与 M1M1 反应活性不同
 “等活性假定”与实际情况不符
链自由基的反应性能受到倒数第二个单体单元的影响，不符合根据一次Markov统计推导的共聚微分方程。

## Slide 38
例：苯乙烯（St）与反丁烯二腈（FV）的共聚反应，
排除前末端效应的共聚微分方程不适用
考虑前末端效应时的共聚物组成微分方程，可按前面的方法推导
三种常见的共聚物序列分布的统计规律：
理想共聚 (r1 = 1/r2, 只有一个独立的竞聚率)：0 阶Markov统计，或称之为Bernoulli统计；
没有前末端效应的共聚反应： 1 阶Markov统计(有一对竞聚率r1，r2 )；
有前末端效应的共聚反应： 2 阶Markov统计(有4个竞聚率, P.128-129).

## Slide 39
共聚物组成曲线
共聚物微结构和链段分布
共聚物组成分布的控制
共聚物瞬时组成变化：
r1 > 1，对角线上；
r1 <1，对角线下；
对角线上往下走，对角线下往上走。
复习

## Slide 40
§4.6 多元共聚 (Multi-component Copolymerization)
三元共聚物往往以两种主要单体来确定主要性能，少量第三单体作特殊改性。
如：氯乙烯-醋酸乙烯酯共聚物中加1~2%马来酸酐，可提高粘结力；
丙烯腈-丙烯酸甲酯共聚时，加1~2%衣康酸，可提高其染色性能.

## Slide 41
三种单体参加反应，共聚物由三个单体单元组成。
3种自由基；3个引发反应；9个增长反应；6个终止反应；6个竞聚率。
三元(Tri-Component)共聚
二元共聚：
2个引发反应；4个增长反应；3个终止反应；2个竞聚率。

## Slide 42
6个竞聚率：
M1-M2 M2-M3 M1-M3
作三种自由基的稳态假定，可导出三元共聚组成方程。
如下两种稳态假定，分别得到两种不同形式的三元共聚物组成方程：

## Slide 43
Alfrey-Goldfinger稳态假定：
三元共聚物组成比为：

## Slide 44
Valvassori-Sartori的稳态假定：
三元共聚物组成比为：
若三种单体的两两竞聚率已知，可估算其三元共聚物组成。

## Slide 45
曲线拟合法(Method of Direct Curve Fitting)
采用计算机，较为简便和准确。
将多组组成不同的单体配料(f1)进行共聚，控制低转化率，共聚物分离精制后，测定其组成F1，作F1～f1图，根据其图形由试差法求得r1、r2。
§4.7 竞聚率的测定

## Slide 46
直线交叉法
交叉区域大小与实验准确度有关。
几组单体配比，[M1]/[M2] → 对应几组共聚物组成d[M1]/d[M2]，代入上式，不同的r2 ~r1直线。
直线交点或交叉区域重心座标即为r1、r2。
直线交点法求r1、r2值

## Slide 47
在不同R下共聚，测定ρ，
以 对 作图，由直线斜率、截距得r1、r2
截距斜率法
，单体配比；
，共聚物组成
以上方法只适用于低转化率，高转化率下需采用积分法。
Notes: 将组成方程变成r1、r2截距、斜率的形式

## Slide 48
积分法
积分法实验简单，Excel求算或者简单编程计算。
隐式函数，试差法求取

## Slide 49
例如：
Notes: 根据二元共聚单体的摩尔投料比和通过核磁谱计算而得的两种单体单元的共聚组成比就可以求得竞聚率r1和r2。在较低转化率的前提下，可以采用Finemen和Ross法求算可以得到接近事实的结果。MA/r-HAPD溶液光共聚合反应非常迅速（见第5章），很难得到低转化率且分子量大的共聚物，因为根据积分法的计算要求聚合物应有较高的分子量才能避免较大的误差，并满足统计规律的要求。如果在分子量很小的情况下，共聚物的分子主链结构并不具有完全相同的序列分布。GPC结果表明：我们制备的两种共聚物的分子量均大于20,000，基本满足计算的要求。所以当转化率较高且所得的分子量较大时，可采用Mayo-Lewis积分法或扩展的Kelen-Tudos方法。欲求得共聚物的组成比，关键是要在1H-NMR谱中找到对应于共聚物中两种单体M1 和M2各自的特征吸收峰以便能够准确的定量。

## Slide 50
Mayo-Lewis积分法
MA/ATMP共聚体系
设共聚物中 -OCH3 质子吸收峰（3.66 ppm附近）的面积为A，而其它所有质子吸收峰面积之和为R；每个质子氢H所分配的相应峰面积为a。在MA/ATMP共聚物中，-OCH3的质子数共应有A/a个，-OCH3单元数应为A/3a个，且全部属于MA单元；而其它质子氢的总数应有R/a个。除了-OCH3的质子以外，每个MA单元除 -OCH3 的质子外还含有3个质子H，这些质子的总数应为3×A/3a个，即A/a个。因而，在共聚物中ATMP（M2）单元的质子总数应为：
当B表示哌啶环上的四个甲基的吸收峰面积时，

## Slide 51
* A is the peak area of protons on –OCH3 in copolymer; R is the sum of the proton peak area in copolymer except the protons of –OCH3.

## Slide 52
F1 as a function of f1 plots for MA/ATMP and MA/APMP copolymerization
MA/ATMP共聚组成曲线F1-f1不与恒比对角线相交，且处于该对角线的下方。这是属于r1 < 1，r2 > 1而r1·r2 < 1的非理想共聚的情形

## Slide 53
r1 as a function of r2 for copolymerization of MA and ATMP estimated from 1H-NMR by Mayo-Lewis intergral equation
r1 < 1而r2 > 1且r1·r2 < 1的非理想共聚
Notes: 和 分别是单体MA和ATMP的投料量， 和 分别为反应结束后两种单体MA和ATMP的剩余量。根据方程（4-2）由试差法计算r1和r2

## Slide 54
Extended Kelen-Tudos方法
式中X和Y代表单体1和单体2在投料时和共聚物中的组成比，W为共聚转化率，由称重法计算。μ是单体2和单体1的分子量比值。起始的投料比X已知，Y可以通过核磁图谱中共聚物的特征基团的积分比求得。

## Slide 55
No. | X | Y | W | ζ2 | ζ1 | Z | F | G | η | ξ
Pat-1 | 9.000 | 6.74 | 0.633 | 0.789 | 0.591 | 0.575 | 20.409 | 9.988 | 0.428 | 0.87
Pat-2 | 4.002 | 3.03 | 0.69 | 0.812 | 0.615 | 0.571 | 9.305 | 3.557 | 0.291 | 0.761
Pat-3 | 2.346 | 1.86 | 0.721 | 0.802 | 0.636 | 0.624 | 4.782 | 1.379 | 0.179 | 0.621
Pat-4 | 1.499 | 1.19 | 0.76 | 0.824 | 0.654 | 0.611 | 3.189 | 0.311 | 0.051 | 0.522
Pat-5 | 1.001 | 0.77 | 0.776 | 0.832 | 0.640 | 0.573 | 2.345 | -0.401 | -0.076 | 0.445
Pat-6 | 0.664 | 0.6 | 0.852 | 0.870 | 0.786 | 0.756 | 1.049 | -0.529 | -0.133 | 0.264
Pat-7 | 0.260 | 0.23 | 0.848 | 0.857 | 0.759 | 0.729 | 0.432 | -1.056 | -0.315 | 0.129
data for MA/ATMP copolymers including Extended Kelen-Tudos parameters

## Slide 56
r1 = 0.53，r2 = 1.31
The calculation of r1 and r2 for MA/ATMP and MA/APMP copolymers by kelen-tudos method

## Slide 57
r是两种增长速率常数的比值，影响增长速率常数的诸因素均将影响共聚反应的r，最主要的是单体结构因素。
温度: 温度对r的影响不明显
压力: r随压力变化也不很大，与温度影响类似，压力增大，倾向于理想共聚
反应介质: 包括体系的粘度、pH值、溶剂的极性等
2) 影响竞聚率的因素

## Slide 58
均聚中很难由增长速率常数来判断单体或自由基活性。如：St: kp=145；VAc: kp=2300
St均聚速率常数比VAc小，但St单体的活性大于VAc，自由基活性则相反。
单体活性和自由基活性的判断：
单体活性：不同单体对相同自由基的反应性；
自由基活性：不同自由基与相同单体的反应性。
§4.8 单体和自由基的活性

## Slide 59
单体相对活性: 1/r, 竞聚率的倒数
1/r是不同单体与同一自由基的反应速率常数之比，衡量两单体的相对活性。
1/r 越大，单体相对活性越大。
1)单体活性
X: C6H5-，CH2=CH- > -CN > -COOH，-COOR
> -Cl > -R > -OR，H
乙烯基单体(CH2=CHX)的活性次序：

## Slide 60
若已知r1和kp(k11=kp)，可求得k12。由k12值大小比较自由基活性的大小。
不同自由基与同一单体反应，k12大的自由基先和该单体反应。
2)自由基的活性
活泼单体形成的自由基稳定，而活性低的单体形成的自由基活泼。
Notes: 一般而言，单体与自由基的活性次序相反

## Slide 61
有共轭效应的单体活性大，而自由基活性小；
无共轭效应的单体不活泼，自由基活泼。
如St、BD为共轭单体，单体活性大，而其自由基稳定；VAc、VC无共轭效应，自由基活泼，而单体稳定。
3) 取代基对单体及自由基活性的影响
1. 共轭效应(Resonance Effect)
2. 位阻效应(Steric Hindrance Effect)
1，1－双取代空间效应不明显，使单体活性提高；
1，2－双取代，有位阻，使k12下降，自由基活性降低。

## Slide 62
3. 极性效应(Polarity Effect)
推电子基使烯类单体双键带负电性，而吸电子基则使其带正电性，极性相反的单体易共聚，有交替倾向。
一些难均聚的单体，如马来酸酐、反丁烯二酸二乙酯，能与极性相反的单体如苯乙烯、乙烯基醚类共聚。

## Slide 63
Q：共轭因子，e：极性因子
建立结构与共聚活性关系，估算竞聚率。
§4.9 Q-e 概念
1) Q-e 方程 (Alfrey-Price)
共聚速率常数与共轭效应、极性效应联系起来。
Pi、Qi：自由基 和单体 活性的共轭效应量度
e1、e2：分别为M1及其自由基、M2及其自由基活性的极性度量。
(假定：单体及其自由基的极性 e 值相同)
Notes: 竞聚率是共聚反应中的重要参数，每一对单体有一对竞聚率。因此希望建立定量方程式来

## Slide 64
r1、r2由实验求得，且规定St的Q=1.0，e= -0.8，由此可求得各单体的Q、e值。

## Slide 65
预测单体竞聚率与计算单体的Q-e值；
比较单体活性：Q值大，单体活性大；
比较单体极性：e<0：供电子基团；e>0：吸电子基团；
根据Q-e值判别共聚行为：
2) Q-e方程的作用
Q值差别大，难共聚。
Q、e 值相近的单体易共聚，为理想共聚。
e 值相差大的单体易交替共聚。

## Slide 67
4.10 共聚速率(Rate of Copolymerization)
1) 化学控制终止
2) 扩散控制终止

## Slide 68
资料来源：
化工系《高分子化学》国家精品课程PPT
范志强教授PPT；
潘祖仁《高分子化学》增强版和第四版
贾红兵《高分子化学导读与解题》
高分子化学